## Slide 1: Лекция 5. Синтез полимеров в сверхкритическом диоксиде углерода

## Slide 2
Процессы полимеризации в сверхкритическом СО2
Особенности ск СО2 как растворителя в процессах полимеризации
Растворимость различных классов полимеров в ск СО2
Радикальная гомогенная полимеризация в ск СО2
Дисперсионная полимеризация в ск СО2
Эмульсионная полимеризация в ск СО2
Суспензионная полимеризация в ск СО2
Поликонденсация в ск СО2
Принципы формирования и свойства аэрогелей
Сверхкритический СО2 как среда для синтеза металлических наночастиц

## Slide 3
Полимеризация полимеров в ск СО2.Материалы
Ю.Д. Семчиков. Высокомолекулярные соединения, 2005
В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев. Химия и физика полимеров, 2005
E. Girard, T. Tassaing, J.-D. Marty, M. Destarac. Structure−Property Relationships in CO2‑philic (Co)polymers: PhaseBehavior, Self-Assembly, and Stabilization of Water/CO2 Emulsions // Chem. Rev. 2016, 116, 4125−4169
F. Rindfleisch, T.P. DiNoia, M.A. McHugh. Solubility of Polymers and Copolymers in Supercritical CO2 // J. Phys. Chem. 1996, 100, 15581-15587
Andrew I. Cooper. Polymer synthesis and processing using supercritical carbon dioxide // J. Mater. Chem., 2000, 10, 207-234

## Slide 4: Способы синтеза полимеров
Полимеризация – способ синтеза полимеров, при котором происходит последовательное присоединение мономеров к растущим полимерным цепям
свободно-радикальная полимеризация
контролируемая радикальная полимеризация
анионная полимеризация
катионная полимеризация
координационно-ионная полимеризация
Поликонденсация – способ синтеза полимеров, при котором происходит химическое взаимодействие исходных мономеров друг с другом с образованием n-меров, мономеров и образовавшихся n-меров, n-меров между собой
реакция конденсации
реакция присоединения

## Slide 5
Варианты проведения синтеза полимеров
Синтез без участия растворителя
Без фазового разделения полимер/мономер
С фазовым разделением полимер/мономер
Синтез c участием растворителя
Без образования фазового разделения
С выпадением полимера в осадок
Дисперсионная полимеризация
Полимеризация в эмульсии
Полимеризация в суспензии

## Slide 6
Полимеризация без участия растворителя
Полимеризация в массе (полимеризация в расплаве, полимеризация в блоке)
Полимеризация без участие растворителя с фазовым разделением
Реакция проходит по свободно радикальному механизму с использованием кислорода как инициатора

## Slide 7
Полимеризация с участием растворителя
Преимущества ск СО2 как растворителя в процессах полимеризации
Не токсичен
Не горюч
Является газом при
нормальных условиях
Высокая химическая инертность
Низкая вязкость и плотность
Регулируемые свойства

## Slide 8
Полимеризация с участием растворителя без образования фазового разделения
Все компоненты реакции растворимы в растворителе
Условия растворимости для полимеров в сверхкритическом СО2:
Низкая плотность энергии когезии
плотность энергии когезии;
- параметр растворимости Гильдебранда
Низкая кристалличность
Наличие диполь-квадрупольного взаимодействия с СО2 (оптимум полярности)
Взаимодействие с СО2 по механизму кислота/основание Льюиса

## Slide 9
Параметр растворимости Гильдебранда для ск СО2
Давление, Мпа | при 40оС, МДж/м3 | при 45оС, МДж/м3 | при 45оС, МДж/v3
7 | 4,7 |  | 2,7 – 3,5
8,1 | 6,1 |  | 
8,5 | 9,5 | 4,9 | 
10 |  | 7,6 | 
14 |  | 12,6 | 
14,7 | 12,9 |  | 8,8 – 10,4
20 |  | 12,6 – 14,3 | 12,3
22,7 |  |  | 13,5
25 |  | 13,3 – 15 | 
29,5 | 14,3, 15,7 |  | 12,9 – 15,00
30 |  | 13,7 – 15,6 | 
40 |  | 14,7 – 14,6 | 12,6
Давление, Мпа |  |  | 
7 | 4,7 |  | 2,7 – 3,5
8,1 | 6,1 |  | 
8,5 | 9,5 | 4,9 | 
10 |  | 7,6 | 
14 |  | 12,6 | 
14,7 | 12,9 |  | 8,8 – 10,4
20 |  | 12,6 – 14,3 | 12,3
22,7 |  |  | 13,5
25 |  | 13,3 – 15 | 
29,5 | 14,3, 15,7 |  | 12,9 – 15,00
30 |  | 13,7 – 15,6 | 
40 |  | 14,7 – 14,6 | 12,6
Из обзора Y. Marcus ACS Omega 2018, 3, 524−528
Вода – 46 МДж/м3

## Slide 10
Экспериментальные подходы к измерению растворимости полимеров в ск СО2
Экстракция полимера в потоке СО2
B. Bonavoglia et al. // Macromolecules 2005, 38, 5593-5601

## Slide 11
Экспериментальные подходы к измерению растворимости полимеров в ск СО2
Измерение точек помутнения (cloud point measurements)
сапфировое окно
мешалка
образец
нагреватель
СО2

## Slide 12: Растворимость различных классов полимеров в ск СО2
Полимер | Молекулярная масса, г/моль | Температура, оС | Давление , атм | Растворимость
 | 108000 | 270 | 2750 | Нерастворим
 | 125000 | 300 | 2750 | Нерастворим
 | 1300 | 65 | 150 | Растворим
 | 181000 | 150 | 1650 | 5 мас. %
 |  | Нерастворим |  | 
Полиолефины

## Slide 13
Фторированные сополимеры олефинов

## Slide 14: Растворимость различных классов полимеров в ск СО2
Полиэфиры
E. Girard, T. Tassaing, J.-D. Marty, M. Destarac. // Chem. Rev. 2016, 116, 4125−4169

## Slide 15: Растворимость различных классов полимеров в ск СО2
Полиметакрилаты
E. Girard, T. Tassaing, J.-D. Marty, M. Destarac. // Chem. Rev. 2016, 116, 4125−4169

## Slide 16: Растворимость различных классов полимеров в ск СО2
Полиметакрилаты: фторированная и нефторированная боковая цепь

## Slide 17: Растворимость различных классов полимеров в ск СО2
Модификация полимеров для повышения растворимости
нерастворим
200 bar 40oC
нерастворим
140 bar 40oC
полистирол
полипарафенилен

## Slide 18: Растворимость различных классов полимеров в ск СО2
Элементоорганические полимеры
Полидиметилсилоксан

## Slide 19: Растворимость различных классов полимеров в ск СО2
Полифосфазены
Allcock H.R. // Dalt. Trans. 2016. Vol. 45, № 5. P. 1856–1862.

## Slide 20: Растворимость различных классов полимеров в ск CO2. Самоорганизация амфифильных сополимеров
ПММА-ПфаМА – диблок-сополимер, способный к самоорганизации в СК СО2
m/n = 73/27, Mn = 26200,
Mw = 28900, Mw/Mn = 1.10

## Slide 21: Растворимость различных классов полимеров в ск СО2. Обобщение..
Полимер | Поверхностная энергия, мН/м
ПВА | 36
ПДМС | 16–20
ПФА | 10–15

## Slide 22
Радикальная полимеризация в растворе без образования фазового разделения
DeSimone et al. // Science, Vol. 257, 1991, pp. 945-947
И
М
И
.
И
.
+
ИМ
.
ИМ
.
М
+
ИММ
.
Инициирование
Рост цепи
Обрыв цепи

## Slide 23
Синтез фторированных полиакрилатов в ск СО2.
Эффективность инициирования
распад АИБН
образование продуктов
рекомбинации
бензол
СО2
СО2 / ТГФ

## Slide 24
Синтез фторированных полиакрилатов в ск СО2
Фазовые диаграммы полимер / ск СО2
X=8

## Slide 25
Синтез фторированных полиакрилатов в ск СО2. Сополимеризация

## Slide 26
Гомополимеры
Сополимеры с функциональными группами
C8
C6
C8-OH, n/m ~ 0.05
C6-OH, n/m ~ 0.05
Исследование структуры сополимеров

## Slide 27
Фазовые диаграммы сополимеров

## Slide 28
Гомогенная полимеризация виниловых и циклических эфиров в сверхкритическом СО2
Катионная полимеризация

## Slide 29
Радикальная полимеризация в растворе без образования фазового разделения. Пример получения нефторированных полимеров
S. Beuermann et al. // Macromol. Rapid Commun. 20, 1998
Синтез полистирола
Подход: контролируемая радикальная полимеризация на высоких давлениях с малой конверсией мономера

## Slide 30
Синтез полистирола. Результаты