## Slide 1: Изучение агрегации гидрофобно модифицированных полиэлектролитов в разбавленных растворах
1

## Slide 2: Полиэлектролиты-
это полимеры, содержащие функциональные группы способные к электролитической диссоциации
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-

## Slide 3
Полиэлектролиты широко применяются в различных отраслях промышленности
3
3

## Slide 4
Гидрофобно модифицированный полиэлектролит содержит группы, избегающие контакта с водой и предпочитающие взаимодействовать друг с другом, что приводит к сворачиванию полимерной цепи.
4

## Slide 5
Критическая концентрация агрегации – концентрация полимера, при которой в системе в заметных количествах образуются агрегаты
4

## Slide 6
Гидрофобно модифицированный полиакрилат - полиэлектролит, обладающий способностью к значительным конформационным изменениям.
6
( )
|
C = О
|
О
|
20%
( )
|
C = О
|
О
|
Na
80%

## Slide 7
Благодаря гидрофобным и электростатическим взаимодействиям в водной среде образуются агрегаты, которые могут быть использованы в качестве наноконтейнеров.
Целью данной работы было исследование факторов влияющих на агрегацию исследуемого полимера
7

## Slide 8: Метод динамического светорассеяния
8

## Slide 9
Результат эксперимента – получение корреляционных функций.
== , где τ - время релаксации, D- коэффициент диффузии, Г – скорость релаксации, q=- волновой вектор(- показатель преломления растворителя, - длина волны в вакууме).
Для сферических невзаимодействующих частиц маленького радиуса верна формула Эйнштейна- Стокса:
D= ,=
где - гидродинамический радиус частицы,
В нашем эксперименте были взяты:
Т=296 K,
Па*,
.
9

## Slide 10
Исследование образца ГМ полиакрилата 0.05 вес.% с содержанием NaCl 1)- 0.01 вес.%, 2)– 0.1 вес.% и 3)–1 вес.%.
График корреляционной функции интенсивности рассеянного света на угле рассеяния 90 ͦ
График распределения по интенсивности гидродинамическим радиусам
10

## Slide 11
Медленная и быстрая моды являются диффузионными
Зависимости для первой и второй моды скорости релаксации Г от квадрата волнового вектораГМ ПА 0.05 вес.% с содержанием NaСl 0.1 вес.%.
11

## Slide 12
График корреляционной функции интенсивности рассеянного света на угле рассеяния 90 ͦ
График распределения по интенсивности гидродинамических радиусов
12
Исследование образца ГМ полиакрилата 0.05вес.% содержанием NaCl 1)- 0.01 вес.%, 2)– 0.1 вес.% и 3)–0.3 вес.% 4)- 0.5вес.%

## Slide 13: Зависимости для первой, второй и третьей мод скорости релаксации Г от квадрата волнового вектораГМ ПА 0.05 вес.% с содержанием NaСl 0.5 вес.%.
13

## Slide 14
Исследование кинетики образца ГМ полиакрилата 0.05 вес.% с содержанием NaCl 0.01 вес%
График корреляционной функции интенсивности рассеянного света на угле рассеяния 90 ͦ
График распределения по интенсивности гидродинамических радиусов
14

## Slide 15
Исследование кинетики образца ГМ полиакрилата 0.05 вес.% с содержанием NaCl 0.1 вес%
График корреляционной функции интенсивности рассеянного света на угле рассеяния 90 ͦ
График распределения по интенсивности гидродинамических радиусов
15

## Slide 16: Исследование образцов ГМ полиакрилата с 0.05, 0.033, 0.015 и 0.01 вес.% с содержанием NaCl 0.1 вес%
16
График корреляционной функции интенсивности рассеянного света на угле рассеяния 90 ͦ
График распределения по интенсивности гидродинамических радиусов

## Slide 17
Выводы:
17
Размеры агрегатов – это конечный результат конкуренции притяжения ассоциирующих групп(рост агрегации) и отталкивания заряженных одноименно звеньев (уменьшение роста агрегации)
Добавление соли в раствор приносит два эффекта: экранирование отталкивания одноименно заряженных звеньев ГМ ПАК и усиливает гидрофобные взаимодействия
Уменьшение концентрации полимера приводит к слиянию пиков и, как следствие, их уширению.