## Slide 1: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В.ЛОМОНОСОВА» ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Биосовместимые аэрогели на основе хитозана
Курсовая работа студента
2 курса, 213 группы
Новикова Ильи
Научные руководители: д. ф.-м. н., доцент Галлямов Марат Олегович
аспирантка Пигалёва Марина Алексеевна

## Slide 2: Объект исследования
Хитозан – органическое вещество класса аминополисахаридов, производное распространенного в природе полисахарида хитина, обладающее рядом уникальных свойств:
-биосовместимость
-нетоксичность
-антимикробная активность

## Slide 3: Цели и задачи работы
Получить биосовместимый гели на основе хитозана, растворенного в угольной кислоте, сшитые с помощью генипина и с помощью ионов серебра
Методами сушки CO2 в сверхкритическом состоянии (СК CO2) и лиофильной сушки получить аэрогели и криогели, исследовать их свойства, а также сравнить результаты разных методов сушек

## Slide 4: Генипин – биосовместимый сшивающий агент
Генипин – органическое вещество
Биосовместим, применяется в медицине
В 10000 раз менее токсичен, чем глутаровый альдегид
Используется как сшивающий агент для полимеров, имеющих аминогруппу
Riccardo A.A. Muzzarelli// Carbohydrate Polymers, 2009, 77, 1–9

## Slide 5: Гель на основе хитозана
Эксперименты по получению гелей на основе хитозана, образованных с помощью сшивающего агента генипина были проведены в работах [1,2,3,4]. В качестве растворителя в этих работах использовали уксусную кислоту.
В работах[5,6] были получены гели на основе хитозана, сшитые с помощью ионов золота и с помощью ионов серебра. При этом образовывались наночастицы этих металлов.
Riccardo A.A. Muzzarelli // Carbohydr. Polym. 2009, 77, 1–9
Kumari Rinki// Int. J. Biol. Macromol. 2010, 46, 261–266
Fwu-Long Mi// J. Polym. Sci. Part A: PolymChem. 2005, 43, 1985–2000
Lei Gao// Coll. Surf. B: Biointerfaces. 2014, 117, 398–405
Rui Chen// Coll. Surf. B: Biointerfaces, 2012, 97, 132– 137
Maria J. Hortiguela// Biomacromolecules. 2011, 12, 179-186

## Slide 6: Растворитель угольная кислота
Угольная кислота – слабая двухосновная неорганическая кислота с химической формулой H2CO3
CO2 + H2O  CO2 * H2O  H2CO3  H+ + HCO3-  2H+ + CO32-
Возможность контролировать pH, изменяя только физические параметры – давление и температуру
Биосовместимая, т.к. при нормальных условиях разлагается на углекислый газ и воду; выраженная антимикробная активность

## Slide 7: Аэрогели
Аэрогель – гель, дисперсионной средой которого является газ
Поучаются из гидрогелей различными методами сушки
Аэрогели на основе хитозана могут быть получены методами:
Сушка СК CO2
[1,2,3,4,5]
Лиофильная сушка [6]
Francoise Quignard// New J. Chem., 2008, 32, 1300–1310
Xinhong Chang// J. Phys. Chem. B. 2008, 112, 26
Kumari Rinki// Int. J.Polym. Mater., 2011
Alfredo Ricci// Chem. Commun., 2010, 46, 6288–6290
Michael R. Ayers// J. Non-Cryst. Solids. 2001, 285, 123-127
Qian Ma// J. Appl. Polyme. Sci. 2015, 41770, 1-11

## Slide 8: Схема эксперимента
Экспериментальные условия:
1) m(хитозан) = 150мг, m(генипин) = 2,6мг, V(H2O) = 5мл, p = 300атм
2) m(хитозан) = 50мг, m(AgNO3) = 11мг, V(H2O) = 5мл, p = 300атм

## Slide 9: Результаты экспериментов
Образцы гидрогелей из хитозана, сшитые с помощью ионов серебра (слева) и генипина (справа)

## Slide 10
Результаты экспериментов
Образцы криогелей на основе хитозана, сшитого генипином, полученные методом лиофильной сушки

## Slide 11: Дальнейшие планы
Провести систематические исследование структуры полученных образцов гелей методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ)
Разработать подход к созданию аэрогелей с помощью сушки СК CO2

## Slide 12: Выводы
Впервые показана возможность создания гелей на основе хитозана, сшитых генипином и сшитых ионами серебра, в угольной кислоте
Получены механически стабильные образцы криогелей методом лиофильной сушки

## Slide 13
Спасибо за внимание!