## Slide 1: Синтез наноструктурированных кристаллов из газовой фазы
Сорокин В. В.
Научный руководитель
к.ф.-м.н. Исмагилов Р. Р.

## Slide 2: Примеры наноструктурированных кристаллов
Свойства
  Фотолюминесценция
  Электролюминесценция
Возможное применение
  Цветные дисплеи, светодиоды
  Новые интегральные схемы
  Топливные элементы
Пористый кремний (

## Slide 3: Примеры наноструктурированных кристаллов
Свойства
  Широкая запрещенная зона
  Электролюминесценция
Возможное применение
  Светодиоды
  Оптоэлектронные устройства
  Солнечные элементы
Нанотетраподы

## Slide 4: Примеры наноструктурированных кристаллов
Свойства
  Металлическая проводимость
  Эффект поля
Возможное применение
  Нано- и микроэлектроника
  Аккумуляторы
Идеальная структура графена

## Slide 5: Цель работы
Ознакомление с методикой синтеза наноструктурированных кристаллов
Задачи:
  Литературный обзор нанокристаллических материалов
  Ознакомление с методикой и техникой газофазного осаждения
  Экспериментальное получение нанокристаллов

## Slide 6: Газофазное химическое осаждение (CVD) углеродных пленок

## Slide 7: Метод газофазного химического осаждения с активацией горячей нитью
Давление в камере
Температура накала нитей
Расход водорода
Расход метана
Время осаждения

## Slide 8: Реакционная камера
Материалы подложек:
  1 – нерж. сталь
  2, 3 – кремний
  4, 5 – никель
  6, 7 - кремний

## Slide 9: Процесс осаждения

## Slide 10: Результаты эксперимента
Были синтезированы 7 углеродных пленок: 4 на кремниевых подложках и 3 на металлических
Получена однородная углеродная пленка на большой площади кремниевой подложки
Углеродная пленка под оптическим
микроскопом

## Slide 11: Результаты работы
Был проведен литературный обзор наноструктуированных материалов, получаемых из газовой фазы
Была изучена методика и техника газофазного химического осаждения
Были получены экспериментальные образцы углеродных пленок
Главная цель работы - достигнута

## Slide 12: Выводы
Метод газофазного химического осаждения обладает большим потенциалом
Возможность изменения десятков параметров синтеза позволяет более детально изучать механизм газофазного химического осаждения
Возможность оптимизации технологии осаждения, разработки новых методов осаждения и создания новых наноструктурированных материалов.